## Slide 1: 5.2.3 烧结配料计算
常用的方法简易理论计算法和现场经验计算法。
1．配料计算方法
（1）经验配料法——现场
1）特点
① 快 ② 误差大（经验）
2）思路
设置配料比（根据原料种类和化学成分、烧结矿化学成分指标）
例：铁矿72%，生石灰 1.5% 石灰石10% 白云石7% 焦粉5.7%

## Slide 2
② 验证（烧结矿化学成分化验结果）
③ 调整 （上一个班的生产情况、现在的生产情况、再估计一个配料比进行验算，再进行调整）
④ 确准（当验算结果与烧结矿质量指标相符合，确定为最终的配料比）

## Slide 3
（2）简单理论配料计算
1） 特点
① 准确 ② 快 ③ 适用于少量原料种类（≤3）
2）步骤
① 假设生产100kg烧结矿需要的各种原料用量
铁矿1：x kg 铁矿2：y kg 石灰石：zkg 高炉灰：mkg 焦粉（或煤）：n kg
② 原料的烧残率，%

## Slide 4
③ 列平衡方程
a. 铁平衡方程

## Slide 5
b. 碱度平衡方程

## Slide 6
c. 氧平衡方程
失氧（FeO的增加）：
失氧（烧结矿失重）：

## Slide 11
x的配比＝x/(x+y+z+m+n)
y的配比＝y/(x+y+z+m+n)
z的配比＝z/(x+y+z+m+n)
m的配比＝m/(x+y+z+m+n)
n的配比＝n/(x+y+z+m+n)
3）计算烧结矿化学成分的计算结果。

## Slide 12
① 烧结矿产量计算
*简易法，即不考虑在烧结过程中FeO的变化
式中：Ig——某种原料的烧损，%；S——某种原料的含S量，%
*考虑FeO变化
②烧结矿化学成分预算
*Fe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3
不变
*FeO与烧结过程氧化还原反应有关，所以不能简单计算
5）烧结矿化学成分

## Slide 13: 5.3混合料制备
5.3.1混合的目的与要求
目的：使各组分分布均匀，以利烧结并保证烧结矿成分的均一稳定。
生产中采用的有一段混合和两段混合，有的还有三段混合。大中型烧结厂均采用两段混合和三段混合流程。

## Slide 14
一段混合主要是加水润湿、混匀，使混合料的水分、粒度和料中各组分均匀分布；当使用热返矿时，可以将物料预热；当加生石灰时，可使CaO消化。
二次混合除继续混匀外，主要作用是制粒，还可通蒸汽补充预热，提高混合料温度；三次混合主要进行外裹煤。

## Slide 15
圆筒混合制粒机

## Slide 17: 5.4.1 混合与制粒的目的与要求
目的：
  混匀
  制粒
  预热混合料
要求：
  化学成分均匀
  良好的透气性
  防止过湿的能力

## Slide 18: 5.3.2 影响混匀与制粒的因素
（1）原料性质的影响
物料的粘结性、粒度和密度都影响混合与制粒效果。
粘结性和亲水性强的物料易于制粒,但难于混匀.
褐铁矿>赤铁矿>磁铁矿
粒度差别大的物料,在混合时易产生偏析,难于混匀和制粒.
在粒度相同的情况下,多棱角和形状不规则的物料比圆滑的物料易于制粒

## Slide 19
(2)加水量和加水方法
混合料的适宜水分值与原料亲水性、粒度及孔隙率的大小有关。
磁铁矿 6~10%
赤铁矿 8~12%
褐铁矿 24~28%
当混合料粒度小，又配加高炉灰、生石灰时，水分可大一些，反之则应偏低一些。
水分波动控制在±3%。

## Slide 20
混合机加水必须均匀，注意将水直接喷在料面上，如喷在混合料壁或筒底上，将造成混合料水分不均匀，且筒壁粘料。
加水方式由柱状改为雾化加水，加大加水面积，有利于均匀加水，有利于母球长大。
加水方法：应尽早往烧结料加水的原则，使物料的内部充分润湿，增加内部水分，这对成球有利。

## Slide 21
返矿打水
从制粒考虑，宜在返矿皮带上打水，使高温返矿不直接进入一次混合机，使返矿得到充分润湿，为制粒创造了良好条件。
可在返矿进入一次混合机的漏斗前打水，返矿的热量能得到较充分利用，有利于提高混合料温度，劳动条件比前者要好。但因返矿温度降低和润湿程度均较差，混合料成球后，会引起水分剧烈蒸发而使小球破裂。

## Slide 22
一次混合机加水：润湿，接近于造球的适宜水分，为二次混合机造球做准备。
二次混合机加水，补加水分一般不超过总水量的20%
应在混合机进料端加水，并力求均匀稳定，将水直接喷在料面上，以利于更好成球，避免圆筒内壁粘料，破坏料的运动轨迹。

## Slide 23
（3）返矿质量与数量。
返矿粒度较粗，具有疏松多孔的结构，可成为混合料的造球核心。
（4）圆筒混合机工艺参数。主要工艺参数如下。
混合机的倾角：一次混合的倾角应小于2度，用于二次混合的倾角应不小于1.5度。
混合机的转速：
临界转速：30/R1/2 r/min。
一次混合机转速为临界转速0.2一0.3倍；
二次混合机转速为临界转速的0.25一0.35倍。

## Slide 24
混合机的长度与制粒时间：
倾角一定，混合机加长，混合时间就延长，对混匀和制粒有利。
一次混合机 9~14米，二次 12-18米
混合制粒时间2.5~3.5min，一次混合1min，二次混合1.5~2min。
混合机的填充系数：
填充系数是指圆筒混合机内物料所占圆筒体积的百分率。

## Slide 25
一般一次混合机的充填率为15％左右，二次混合比一次混合的充填率要低些。
当混合时间不变，而填充系数增大时，可提高混合机的产量，但由于料层增厚，物料运动受到限制和破坏，因而对混匀制粒不利；填充系数过小，不仅生产率低，而且物料间相互作用小，对制粒也不利。

## Slide 26
（1）延长混合造球时间。
（2）寻求高效率的混合机。
（3）控制添加水分量。
（4）预先制粒法。
（5）添加粘结剂。
（6）采用磁化水润湿混合料。
5.3.3强化混匀与制粒的措施

## Slide 27: 5.3.4 混匀效果
混匀效率η：混匀效率愈接近1，说明混合效果愈好
  η=K最大/K最小 （5－4）
  K最大—混合料均匀系数的最大值；
  K最小—混合料均匀系数的最小值。
均匀系数Ki：Ki＝Ci/C (5—5)
  Ci—某个测试项目在所取试样中的含量，％，
  C——某一测试项目在此试样的平均含量，％。
平均均匀系数K0：平均均匀系数，愈接近零，混匀效果愈好；
  K0＝ (∑(Kd-1)+∑(1-Ks))/n， (5－7)
  KS——各试样均匀系数小于1的值；
  Kd——各试样均匀系数大于1的值。

## Slide 28
5.4.1布料要求与方法
（1）布铺底料
粒度：10一20mm的烧结矿
厚度：约20-30mm。
作用:
  保护蓖条不过热
    减少篦条消耗
    防止篦条粘料，减轻清理篦条的劳动强度
  过滤层作用，防止细粒级物料进入抽风系统
  改善篦条透气性（不粘料，少堵塞），改善气流分布（篦条完好，不容易形成风洞）
5.4 烧结操作制度

## Slide 29
（2）布混合料
要求
  要求台车高度方向料面平整，合理的偏析：自上而下含C量逐层降低，粒度逐层增大。
  沿料层厚度方向则要求在同一料层中的混合料含C量、粒度和水分保持均匀分布，不产生偏析。
  保证布到台车上的物料具有一定的松散性，防止产生堆积和紧压，整个料层具有良好的透气性。

## Slide 30: 5.4.2点火操作
(1)点火参数
点火温度1000~1200度之间,点火装置保温炉并通废气保温时,可减少表层烧结矿因急冷而使强度下降的不利因素.
点火时间1min左右为宜,保温时间1~2min.
(2)点火燃料:多用气体燃料,少数用天然气或者重油和煤
(3)点火燃料需要量

## Slide 31
Q=A效.q利.q
Q热=60JvB顶
Q=Q热/H低
(4)空气需要量 t0=t/η
(5)点火装置 可分为点火炉、点火保温炉、预热炉。目前新型点火炉配合使用的烧嘴有线式烧嘴、面式烧嘴和多缝式烧嘴及双斜式烧嘴。

## Slide 32: 5.4.3 烧结过程的判断和调节
（1）点火温度的判断和调节。
点火温度过高，料层表面过熔，呈现气泡，风箱负压升高，总烟道废气量减少；
点火温度低，料层表面呈棕褐色或有花痕，出现浮灰，烧结矿强度变坏，返矿量增大。
点火正常的特征：料层表面呈黑亮色，成品层表面已熔结成坚实的烧结矿。

## Slide 33
在煤气发热值基本稳定条件下,点火温度的调节是通过改变煤气空气配比来实现
点火温度主要取决于煤气发热值和煤气空气比例.
纯焦炉煤气:空气=1:4~1:6
混合煤气:空气 视煤气成分而定
煤气空气比合适:点火器燃烧火焰呈黄白亮色;
空 气 过 剩:呈暗红色;
煤 气 过 剩:蓝色.

## Slide 34: （2）混合料水分和碳含量的判断与调节
混合料水分过大：圆辊布料机下料不畅，料层会自动减薄，料面出现鳞片状；点火时火焰发暗，外喷，料面有黑斑，负压升高；机尾烧结矿层断面红火层变暗，烧不透，强度差。
水分过小：点火火焰同样外喷，且料面出现浮灰，总管负压也升高，机尾断面出现“花脸”，烧不透，烧结矿疏散，返矿高。

## Slide 35
点火：
燃料过多：点火器后表层发红的台车数增多，即使点火温度正常，料面也会过熔发亮。
燃料少：点火器处料发暗，很快变黑；
点火温度正常时:虽然表层有部分熔化，但结不成块，一捅即碎。

## Slide 36
机尾：
燃料多时，红层变厚发亮，冒蓝色火苗，烧结矿成薄壁结构，返矿少；
燃料过少时，红层薄且发暗，断面疏松，烧结矿气孔小，灰尘大，返矿多。
仪表：
燃料多时，机尾段风箱废气温度升高，总管负压、终点温度都升高；
燃烧少时，废气温度下降，负压变化则不大。

## Slide 37
（3）烧结终点的判断与控制
机尾末端三个风箱及总管的废气温度、负压水平。
若总管废气温度降低，负压升高，倒数第2#、3#风箱废气温度降低，最后一个风箱温度升高，3个风箱废气温度及负压均升高，则表示终点延后；反之，总管温度升高，负压下降，倒数第1#、2#风箱温度下降，三个风箱的负压都下降，表明终点提前。

## Slide 38
当水、碳适量时：
（1）点火火焰能顺利抽入料层；
（2）台车离开点火器后，表层红至4#-5#风箱；
（3）机尾矿层断面整齐，结构均匀，无夹生料，红色层约占断面的1/2，台车卸矿顺利，不粘料，矿块强度好，粉末少。
料层厚度稳定时：
风箱及总管废气温度、负压只在很窄的范围内波动，烧结终点稳定。

## Slide 39
从机尾矿层判断面看：
终点正常时，燃烧层已抵达铺底料，无火苗冒出，上面黑色和红色矿层各约占2/3和1/3左右。
终点提前时，黑色层变厚，红矿层变薄；
终点延后则相反，且红层下沿冒火苗，还有未烧透的生料。
从成品和返矿的残碳看：
终点正常时，两者残碳都低而稳定；终点延后，则残碳升高，以至超出规定指标。

## Slide 40: 烧结终点控制
当水、碳变化很大影响作业：
与混料和配料岗位联系，对水分和燃料量进行调整。同时考虑滞后过程，可临时采用调节料层厚度、点火温度和机速。
烧结终点控制是在保证料层不变的前提下，主要通过控制机速来实现.
终点提前,适当加快机速;终点滞后,减慢机速.机速调节控制在±0.2m/min,机速调整间隔时间大于20min.

## Slide 41
从烧结机尾台车上卸下的烧结矿块度较大(可达300~500mm),粒度很不均匀,大块中还夹杂着粉末或生料,温度高达750~800℃,不便运输储存,不能满足高炉冶炼的要求,需将其冷却到150℃以下,并将大块破碎、粉末筛除，使粒度适宜。
5.5烧结矿处理

## Slide 42
、整粒
5.5.1烧结矿处理流程

## Slide 43: 5.6.1 烧结矿的破碎筛分
破碎设备：剪切式单辊破碎机
  优点
    破碎过程中的粉化程度小，成品率高；
    结构简单、可靠，使用维修方便；
    破碎能耗低。

## Slide 44: 热振筛
筛分设备：热矿振动筛（热振筛）
  优点：可减少冷却、冷却除尘；整粒系统负荷
    改善冷却料层的透气性
    可获得热返矿预热混合料
  缺点：目前设备事故多，影响烧结作业率
    投资大：热振筛与热返矿的链板运输机
    烧结机机尾扬尘
  现状：新设计烧结厂，取消热振筛为设计主流
    以精矿为主体原料的烧结厂，保留热振筛

## Slide 45
1.冷却目的 ：适宜高炉的大型化的需要。
  (1) 便于整粒，以改善高炉炉料的透气性。
  (2)冷矿可用胶带机运输和上料，延长转运设备的使用寿命，改善总图运输。
  (3)改善高炉上料系统使用条件，提高炉顶压力
  （4）冷却通过整粒便于分出粒度适宜的铺底料，实现较为理想的铺底料工艺。
5.2烧结矿冷却的目的和要求

## Slide 46: 2.冷却方法
冷却方式：
  鼓风冷却→ 设计主流
  抽风冷却。
冷却设备：
  机上冷却
  带式冷却机
  环式冷却机
选择原则：
  冷却能耗低；
  有利于余热利用；
  环境污染要小；
  便于检修和操作
  占地面积小。

## Slide 47: 冷却方式比较

## Slide 48: 冷却设备比较
机上冷却
带式冷却机
环式冷却机
优点
设备紧凑、破碎机低温工作、无热矿系统、
工艺布置方便、布料均匀、蓖条不易堵塞、密封结构简单
设备总重比带式冷却少、台车利用率高
缺点
工艺控制有难度、电耗高
台车多半空载运行

## Slide 49
从工艺角度:
既加快冷却速度,节省设备投资 ,提高烧结生产率,
又要保证烧结矿强度不受影响,尽可能减少粉化现象.
冷却介质:
自然风冷:冷却速度太慢,冷却周期长,占地面积大,环境条件恶劣,不采用;
水冷:冷却强度大,效率高,成本低,但因急冷使强度大大降低,尤其对熔剂性烧结矿,遇水产生粉化的情况更严重,并且难于筛分

## Slide 50
目前采用强制风冷:
冷却有三种传热方式:传导（烧结矿内部）、对流和辐射（烧结矿表面）
Q对=α·F（t表-t空）
Q传=λ·F（ t内-t表）/d
Τ=0.15κd

## Slide 51: 3.影响烧结矿冷却的因素:
影响因素：
  冷烧比
  风量
  风压
  料层厚度
  烧结矿块度
  冷却时间

## Slide 52: 5.5.3烧结矿的整粒
设备：
  一台固定筛，一台齿面对辊破碎机，两台振动筛，由皮带连接
效果：
  能达到整粒和分出铺底料的目的
  铺底料粒度偏细
简单整粒流程系统
优点：流程较简单，烧结矿运转次数少，设备费用低;总图布置合理；维修方便。
缺点：铺底料粒度范围宽；成品矿产率下降。

## Slide 53: 经典流程
一破四筛（图）
设计主流
优点：能够较合理地控制烧结矿的上下限
和铺底料粒度，成品粉末少；
检修方便；总图布置整齐，筛分效率高。
缺点：流程投资高；烧结矿运转次数多。

## Slide 55: 5.6烧结工艺的进步及烧结新技术
5.6.1烧结精料
（1）适量进口富矿粉
（2）优化烧结原料结构
（3）稳定原料化学成分和粒度组成
（4）选择优质燃料和熔剂

## Slide 56
5.6.2原料中和混匀与配矿自动化
5.6.3提高料层透气性，采用厚料层烧结
5.6.4均匀烧结
5.6.5低温烧结法
5.6.6热风烧结
5.6.7小球烧结与球团烧结法
5.6.8双层布料、双碱度烧结和双球烧结
5.6.9改善烧结矿粒度组成的措施
5.6.10降低烧结矿低温还原粉化率的措施

## Slide 57: 1.熔剂的破碎与筛分
闭路流程（图５－４）：
流程(a)为一段破碎与检查筛分组成闭路流程
流程(b)为预先筛分与破碎组成闭路流程
当给矿中3～0 mm的含量较多(大于40％)时才使用预先筛分流程(b)
破碎设备：
  锤式破碎机
  反击式破碎机
图5-4 闭路流程

## Slide 58: 2. 燃料破碎
开路流程（图5-5） ：
  粒度小于25mm时可采用一段四辊破碎机开路流程
  粒度大于25mm，应考虑两段开路破碎流程
  采用煤作为燃料，为防止过粉碎，可采用预先筛分的破碎流程
破碎设备：
  一般采用对辊、四辊破碎机
图5-5 开路流程

## Slide 59
锤式破碎机:破碎石灰石、白云石、菱镁石
特点：主要有产量高、破碎比大(10~15)、最大给矿粒度可达80mm,单位产量的电耗小，维护比较容易等优点。但是工作部分磨损大,蓖条易堵塞,对物料水分要求严格,工作噪声大,扬尘量多.
锤式破碎机结构见书P208.靠冲击、打击和部分挤压作用将物料破碎。
分类：可逆式和不可逆式破碎机，普遍采用可逆式。
5.7.1熔剂和燃料的破碎筛分设备

## Slide 60
在破碎机规格、转速等条件一定的情况下，其产量、质量主要受下列因素的影响：
①物料含水量。
一般水分为3-4%,不然易堵料.
②给矿量。
给矿量大,单位产品电耗小(在电动机功率允许范围内)
③锤头与箅条间的距离。
间距愈小,产品粒度愈细,但产量愈低;反之,间距愈大,产品中小于3mm粒级的含量愈少.间距保持在10-20mm.

## Slide 61
（2）反击式破碎机
又叫冲击式破碎机，主要靠冲击方式破碎。在烧结中燃料破碎。结构见书P210。
特点：结构简单，破碎比很大（一般30-40，最大150），生产率高，单位产品电耗小，可进行选择性破碎，适应性强，对中硬性、脆性和潮湿的物料均可破碎，维护方便。但板锤磨损严重，寿命短。

## Slide 62
（3）四辊破碎机
烧结燃料破碎用，当燃料粒度小于25mm时，可一次破碎至3mm以下，不需筛分，可实行开路破碎。结构图见P211。
特点：结构简单、操作维护方便，辊间距离可调，过粉碎现象少。但破碎比小（3-4）。当给料粒度大于25mm时，须用对辊（或反击式、锤式）破碎机预先粗碎，否则，上辊咬不住大块，不仅加剧对辊批的磨损，还使产量降低；辊皮磨损严重，且磨损不均匀，影响产品粒度的均匀性和稳定性，须定期调整和车削。

## Slide 63
（4）筛分设备
采用闭路流程，基本采用自定中心振动筛。
影响筛分效率的因素：
①给矿量多少
加大给矿量，筛下产品绝对量增加，但筛分效率相应降低，一般筛分效率55%~70%。
②筛孔大小
③筛面尺寸
④筛面倾角
15度-20度
⑤水分高低
1.5%-2.0%

## Slide 64
（1）配料仓
①配料仓的结构形式
储存精矿、消石灰、用燃料等湿度较高物料，应采用倾角70度的圆锥形金属结构料仓。
储存石灰石粉、生石灰、干熄焦粉、返矿和高炉灰等较干燥的物料，可采用倾角不小于60度的圆锥形金属结构或半金属结构料仓；
5.7.2配料和混料设备

## Slide 65
储存粘性大的物料，如精矿和粘性大的粉矿等，可采用三段的圆锥形金属结构活动料仓，并在仓壁设置振动器。或者在料仓壁上设辉绿岩铸石板或通压缩空气等，对排料有一定效果。

## Slide 66
②料仓数量、容积与储料时间
取决于烧结所用原料的品种和含铁原料的准备情况，与料仓容积有关，服务于原料储存时间的要求。
以粉矿为主，料仓数量相对较少，可以使用大料仓。
一般含铁料仓不少于3个；
熔剂和燃料仓各不少于2个；
生石灰仓设1个；
返矿仓设1-2个；
其他杂料，如高炉灰、轧钢皮等，可视具体情况预留适当仓位。
储料时间：一般各种原料均不小于8h。

## Slide 67
③原料在料仓中的排列顺序。
考虑配料和环境保护。
一般顺序：精矿粉-富矿粉-燃料-石灰石（白云石）-生石灰（消石灰）-杂料-返矿（最前）

## Slide 68
（2）圆盘给料机
最常见的配料设备。
适合于各种含铁原料、石灰石（白云石）、燃料、返矿等细粒物料的配料，给矿粒度0-50mm.
特点：
结构简单、给料均匀、易于调整、维护和管理方便等优点。但给料的准确性受物料粒度、水分及料柱高度波动的影响较大，且套筒下缘和圆盘磨损较严重，需加强管理维护。结构见P214-215

## Slide 69
配料室的圆盘给料机

## Slide 70
（3）圆筒混料机
烧结混料设备。
①构造和工作原理
由钢板焊接的回转筒体和转动装置组成。
当圆筒被带动旋转时，借助离心力的作用，将物料带到一定高度，当料的重力超过离心力时，物料则瀑布式地向下抛落，同时沿着筒体倾斜的方向逐步向出料端移动。与此同时，通过给水管向物料喷水，物料被润湿。如此重复一定时间，物料不断混匀，并滚动成具有一定强度和大小的球粒。

## Slide 71
圆筒混合制粒机

## Slide 73
②主要工艺参数
a.混料机转速
临界转速：30/R1/2 r/min。
    一次混合机转速为临界转速0.2一0.3倍；
    二次混合机转速为临界转速的0.25一0.35倍。
b.混合时间
物料在圆筒混合机中的停留时间（混合时间、制粒时间）t：
  t＝L/(0.105R·n·tg（2α）) (5-11)
  式中 ：
    R—圆筒混合机半径，m；
    n——圆筒混合机转速，r／mi。；
    α——圆筒混合机安装角度。
    一次混合时间2min ，二次混合时间3min。

## Slide 74
C.混合机填充系数
一次混合为10%-20%，二次混合或合并型混合机为10%-15%
Ψ= Qt/（3600Vρ）= Qt/（ 3600πR2Lρ）
Q-混合料的给料量，t/h；
V-混合机的体积，m3；
Ρ-混合料的堆积密度，t/ m3。

## Slide 75
③圆筒混合机的布置。
一般采用两段混合，一次混合和二次混合。一般都设置在地面上。

## Slide 76: 5.7.3带式烧结机
由烧结机本体、风箱与密封装置、布料器及点火器等部分组成。
（1）烧结机本体结构。包括轨道、台车和传动装置。
①环形轨道。
a.尾部弯道式。
b.尾部星轮式。
②台车。由若干台车置于环道上构成的封闭链带。台车由车体、拦板、滚轮、箅条、滑板等组成。

## Slide 77
（2）抽风与密封装置
①抽风箱
②密封装置。
a.风箱滑板与台车滑板间的密封。
b.首尾风箱端部与台车底面之间的密封。
（3）布料设备
铺烧结底料简单，在铺底料仓底部设有扇形闸门，由此闸门排出的铺底料，通过其下的摆动漏斗布于烧结机台车上。铺底料的厚度由设在漏斗排料口的平板闸门调节。

## Slide 78
①圆辊布料器
②梭式布料器
（4）点火器

## Slide 79: 5.7.4抽风及除尘设备
（1）除尘设备
①大烟道
②旋风除尘器
③多管除尘器
④电除尘器
（2）污水处理
（3）抽风机

## Slide 80: 作业
1.影响混合料制粒的因素有哪些?
2.鼓风冷却和抽风冷却有什么区别?
3.机上冷却、带式冷却机、环式冷却机各有什么优缺点？
4.热振筛有什么优缺点？
5、已知烧结矿TFe=58%,R=1.8,FeO=9%,高炉灰用量12kg,无烟煤7.5kg或焦粉5.5kg.要求精矿选中其中的任意一种,燃料选择其中的任意一种.求未知原料用量和配比以及烧结矿化学成分以及配料皮带上料量.已知两台360m2烧结机,利用系数1.6t/(m2·h),作业率90%,配料皮带速度95m/min.

## Slide 81: 本章小节
主要内容：
烧结生产工艺流程、烧结配料、烧结料的混合与制粒、混合料烧结、烧结矿的处理、烧结厂主要工艺设备。
难 点：烧结生产工艺流程及各工序的主要环节控制。
基本要求：熟练掌握烧结生产工艺过程。